В 000 "Экспресс-Стройиндустрия" поступает множество звонков и писем с просьбой рассказать о выпускаемом продукте подробнее. И хотя информация о Трегране уже есть на сайтах www.mageric.net и www.esism.ru, мы пользуемся возможностью рассказать о своей продукции еще раз. МИР ТЕПЛА В ВАШЕМ ДОМЕ!

Так уж получилось, что вопросы сохранения тепла стоят сегодня особенно остро, а производство качественной теплоизоляции - актуальнейшая задача нашего времени. Хотя еще в тридцатые годы известный российский ученый, специалист в области стекла, Китайгородский И.И. впервые произвел материал, обладающий неоспоримыми преимуществами перед всеми другими утеплителями. Этот материал - пеностекло.

Ячеистый, теплоизоляционный материал получают спеканием стеклянного порошка с одновременным его вспучиванием под действием газообразователя.

Строение пеностекла напоминает твердую мыльную пену. Закрытые поры обеспечивают высокоэффективные теплофизические свойства. Пеностекло не горит и может применяться для одновременной гидро -, звуко - и теплоизоляции стен и кровли домов. Оно абсолютно экологически безвредно, как и любое стекло, недоступно для грибков

и бактерий, а мышам и крысам просто не по зубам. Пеностекло непроницаемо для пара и влаги, не подвержено коррозии и гниению. Кроме того, как показали исследования, пеностекло способно эффективно препятствовать проникновению радиации, и потому может быть использовано для теплозащиты радиационно-опасных объектов. Но, главное, - оно способно сохранять эти положительные свойства на протяжении длительного времени!

Пеностекло - истинное российское "детище", может быть, поэтому у него сложилась весьма непростая судьба. Хотя

сам материал впервые был получен в России, на своей родине он был незаслуженно забыт, технология попала за рубеж, где ее доработали западные компании, создавая новые более качественные марки: Foamglas®, Poraver® Производство пеностекла восстановили позже, в 50-е годы в Белоруссии. Сегодня пеностекло хорошо известно в практике мирового строительства и применяется достаточно широко. К сожалению, отечественные проектировщики и строители познакомились с материалом только в последние годы. Это весьма печально, хотя на территории бывшего СССР был ряд объектов, построенных с использованием пеностекла: гостиницы "Россия" и "Националь" в Москве, гостиница "Юбилейная" в Минске. А первоначально теплоизолятор использовался главным образом в оборонной промышленности.

Интересно, что в природе существует натуральный материал, по своей структуре сходный с пеностеклом. Это вулканическая пемза. На протяжении последних трех тысячелетий она используется строителями Среди-

земноморья. До сих пор существуют сооружения, построенные более 1000 лет назад с применением блоков из пемзы. Причем они пребывают в достаточно хорошем состоянии благодаря, как качеству материала, так и легковесности и прочности конструкции (и пемза, и пеностекло отличаются высокой прочностью при низкой плотности материала).

Завод "ЭСИ" поставил перед собой задачу производства этого незаслуженно забытого материала в России. Ведь Трегран® не что иное, как пеностекло на основе кремнистых трепеловидных пород, добывающихся в Тамбовской области (отсюда и название "Трегран®" - т.е. "трепел гранулированный"). Трепел, как основной компонент для производства пористых теплоизоляционных материалов, учеными рассматривался давно. Так первые упоминания о трепеле в России относятся к 1824 году, но, до сей поры в промышленных масштабах для получения пеностекла, не использовался. Краснослободское

месторождение, разведанное в 1976 году, ввиду отсутствия современных технологий, оказалось невостребованным. И только, благодаря дерзости и нестандартнос-

ти решений специалистов "ЭСИ", родилось "ноу-хау", позиционирующееся как прорывная технология.

В настоящее время Трегран8 это легкий пористый материал, получаемый при обжиге-вспенивании композиции на основе трепела. По внешнему виду Трегран® напоминает гравий, т.е. гранулы округлой формы различного размера: от 1 до 40мм. В технологическом процессе изготовления Треграна® при резком тепловом ударе, происходит вспенивание, чем достигается высокая пористость материала, а затем, внешняя поверхность оплавляется, что придает материалу достаточную прочность и устойчивость к внешним воздействиям

В зависимости от режима обработки трепела, можно получить гранулы различной насыпной плотности (объемным весом) - от 170 до 400 кг/куб, м. Чем ниже плотность материала, тем он более пористый, а значит, обладает более высокими теплоизоляционными свойствами.

Трегран" - абсолютно БЕЗОПАСНЫЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРИРОДНЫЙ материал, который не горит, не тонет в воде, не слеживается, не подвержен усадке. Трегран морозостоек, огнестоек, не впитывает воду и не содержит вредных примесей.

Температурный интервал применения от -280°С до +550°С, что позволяет использовать материал в криогенной технике, на пожароопасных объектах.

Основные свойства Треграна®:

- легкость и прочность;

- отличная тепло- и звукоизоляция;

- огнестойкость и морозостойкость;

- кислотоустойчивость,

- химическая инертность;

- негигроскопичность;

- долговечность;

- экологичность.

Области применения.

Как засыпной материал для теплоизоляции зданий.

В качестве наполнителя для легких бетонов.

В качестве наполнителя для теплой штукатурки, сухих строи
тельных смесей: микрогранулы, диаметром 0,2-0,8 мм.

В ближайшем будущем планируется выпуск теплоизоляционных плит и строительных блоков из Треграна®, а после и "скорлуп" для трубопроводов.

Продукты на основе "Треграна" позволяют во много раз улучшить теплотехнические характеристики строящихся зданий, а также резко снизить вес наружных стен и нагрузку на фундамент, увеличить жилую площадь, сохранив внешние параметры здания. ■

Добро пожаловать на Российский рынок, Трегран!

Тел: (4752)72-59-80; 47-36-00

E-mail:esism@mail.ru

http://www.esism.ru